| Наименование материала Material description: | Шифр (чертежный номер) оригинального материала Original Material Part number: | Шифр (чертежный номер) эквивалентного материала Equivalent Material Part number |  | Применимость Component Applicability |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alcohol, Isopropyl | TT-I-735A | ISOPROPYL ALCOHOL 10LT |  | 45-0351-X |
| Спецификация оригинального материала, паспорт безопасности Original Material Specification/ Technical data sheet ref.: | Federal Specification TT-I-735A |  |  |  |
| Спецификация эквивалентного материала, паспорт безопасности Equivalent Material Specification/ Technical data sheet ref.: | ГОСТ 9805-84 |  |  |  |
| Ссылка на документацию Maintenance Data ref.: | «CLEANING» CMM 33-42-07 |  |  |  |
| Назначение материала: Purpose and usage: | Чистящее средство. |  |  |  |
| Технические характеристики Characteristics | Показатель оригинального материала (Требуемые) / Required |  | Показатель эквивалентного материала (Доступные) / Available |  |
| Внешний вид | Clear liquid |  | Бесцветная прозрачная жидкость, не содержащая механических примесей |  |
| Плотность при 20С, г/см3 | 0,7863 |  | 0,785 |  |
| Смешиваемость с водой | Pass |  | Выдерживает испытания |  |
| Массовая доля изопропилового спирта | 99,9 |  | 99,96 |  |
| Заключение о соответствии / Conformity Statement: Соответствует всем необходимым параметрам. На основании вышеизложенных данных эквивалентный материал / Based on the comparative analysis, equivalent material: разрешен. Permitted. не разрешен. Prohibited. к использованию при техническом обслуживании / for use during maintenance P/N 45-0351-X. Инженерно-технологический персонал Engineering staff:. Должность; Подпись; Фамилия Инициалы; Дата. |