| Наименование материала Material description: | Шифр (чертежный номер) оригинального материала Original Material Part number: | Шифр (чертежный номер) эквивалентного материала Equivalent Material Part number |  | Применимость Component Applicability |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sealing compound | Bluesil 340 | KPT-8 |  | 4298117 |
| Спецификация оригинального материала, паспорт безопасности Original Material Specification/ Technical data sheet ref.: | Technical Data Sheet №SIL 11 431 3 - December 2011 |  |  |  |
| Спецификация эквивалентного материала, паспорт безопасности Equivalent Material Specification/ Technical data sheet ref.: | ГОСТ 19783-74 |  |  |  |
| Ссылка на документацию Maintenance Data ref.: | «ASSEMBLY» CMM 33-46-12 |  |  |  |
| Назначение материала: Purpose and usage: | Силиконовая термопаста |  |  |  |
| Технические характеристики Characteristics | Показатель оригинального материала (Требуемые) / Required |  | Показатель эквивалентного материала (Доступные) / Available |  |
| Цвет | Белый |  | Белый |  |
| Максимальная постоянная рабочая температура, °C | 250°C |  | 180°C |  |
| Минимальная постоянная рабочая температура, °C | -40°C |  | -60°C |  |
| Теплопроводность, Вт/мК | 0,41 |  | 0,7 |  |
| Объемное удельное сопротивление, Ом/см | 1,1013 |  | 1,1014 |  |
| Заключение о соответствии / Conformity Statement: Соответствует всем необходимым параметрам. На основании вышеизложенных данных эквивалентный материал / Based on the comparative analysis, equivalent material: разрешен. Permitted. не разрешен. Prohibited. к использованию при техническом обслуживании / for use during maintenance P/N 4298117. Инженерно-технологический персонал Engineering staff:. Должность; Подпись; Фамилия Инициалы; Дата. |