| Наименование материала Material description: | Шифр (чертежный номер) оригинального материала Original Material Part number: | Шифр (чертежный номер) эквивалентного материала Equivalent Material Part number |  | Применимость Component Applicability |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rhodorsil CAF 4 | 3124961 | RTV106 |  | 4292491 4328733 4358532 |
| Спецификация оригинального материала, паспорт безопасности Original Material Specification/ Technical data sheet ref.: | Technical Data Sheet №746-V2 – 2022/05/24 |  |  |  |
| Спецификация эквивалентного материала, паспорт безопасности Equivalent Material Specification/ Technical data sheet ref.: | 21 CFR 177.2600; MIL-A-46106 |  |  |  |
| Ссылка на документацию Maintenance Data ref.: | «ASSEMBLY» CMM 33-47-11 |  |  |  |
| Назначение материала: Purpose and usage: | Силиконовый герметик |  |  |  |
| Технические характеристики Characteristics | Показатель оригинального материала (Требуемые) / Required |  | Показатель эквивалентного материала (Доступные) / Available |  |
| Внешний вид / Консистенция | Viscous flowing paste |  | Paste |  |
| Удельная масса | 1,16 |  | 1,07 |  |
| Растяжение | 290% |  | 400% |  |
| Кристаллизация | - 65°C |  | - 60°C |  |
| Максимальная рабочая температура | + 250°C |  | + 260°C |  |
| Теплопроводность, W/m-K | 0,30 |  | 0,21 |  |
| Диэлектрическая прочность, kV/mm | 21 |  | 20 |  |
| Заключение о соответствии / Conformity Statement: Соответствует всем необходимым параметрам. На основании вышеизложенных данных эквивалентный материал / Based on the comparative analysis, equivalent material: разрешен. Permitted. не разрешен. Prohibited. к использованию при техническом обслуживании / for use during maintenance P/N 4292491, 4328733, 4358532. Инженерно-технологический персонал Engineering staff:. Должность; Подпись; Фамилия Инициалы; Дата. |